# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАБОТАННЫХ СМАЗОК В КАЧЕСТВЕ СОТС

В.А.Богуславский, В.В.Польченко, Сахби Зантур, Домнина В.В.

(ДонНТУ, Донецк, Украина)

Смазочно – охлаждающие технологические средства (СОТС) для обработки металлов резанием, как правило, содержат дорогостоящие противоизносные и противозадирные присадки. Аналогичные присадки используются во многих пластичных смазках, применяемых в машинах различного назначения (транспортных, горных и других).

В настоящее время регенерация отработанных масел в нашей стране  практически не производится, и отработанные масла в больших количествах скапливаются на ремонтных заводах, депо и станциях технического обслуживания, загрязняя окружающую среду и, в первую очередь, гидросферу. Такая же картина наблюдается и на машиностроительных заводах с утилизацией отработанных СОТС.

Проблема рационального использования технологических сред и продуктов их разложения всё более становится проблемой не только технической, но и экономической и экологической для всего технически развитого мира. В настоящее время большая часть нефтепродуктов и поверхностно-активных веществ (основные составляющие СОТС) попадают в водоёмы, в том числе питьевые, делая их непригодными для пользования.

Были проведены сравнительные стойкостные испытания регенерированных СОТС и приобретённых новых. За критерий эффективности был принят износ по задней поверхности – до 0,8 мм. Результаты этих испытаний приведены в таблице 1.

## Таблица 1

# Стойкость режущего инструмента при использовании различных СОТС

| Применяемая среда | Стойкость инструмента (мин) |
| --- | --- |
| Укринол – 1М | 25,8 |
| Аквол - 11 | 19,7 |
| Аквол – 10М | 17,0 |
| Восстановленная СОТС | 22,3 |

Эксплуатация регенерированных СОТС показала, что эти жидкости наиболее эффективны на токарных операциях и операциях абразивной обработки. При этом можно рекомендовать разную концентрацию этих жидкостей в воде: для лезвийного инструмента – 3-7%, а при абразивной обработке – 1,5-2,5%.

Таким образом, применение СОТС из отработанных смазок, позволяет вторично использовать дефицитные компоненты, уменьшает загрязнение окружающей среды, возникающие при хранении отработанных смазок.

Литература: Смазочно-охлаждающие технологические средства для обработки металлов резанием: Справочник / Под ред. С. Г. Энтелиса, Э. М. Берлинера. – М. Машиностроение, 1986. 362 с., ил.