УДК 621.78.013

Ю.Л.Курбатов, С.И.Гинкул, Ю.Е.Василенко, А.П.Верзилов

(ДонНТУ, г.Донецк)

ИНЖЕНЕРНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ПРОЦЕССА НАГРЕВА МАССИВНЫХ СТАЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Предложен способ определения температурного поля заготовки упрощенным инженерным методом, что позволит исключить брак по нагреву, а также проводить процесс нагрева с минимальными энергетическими затратами. Представлен анализ изменения температурного поля массивных стальных заготовок для области перехода от упругого к пластичному состоянию металла.

Тепловой режим, брак, температурное напряжение, заготовка, теплообмен, инженерный метод, динамика нагрева

Постановка задачи. Нагрев перед обработкой давлением крупных заготовок, которые относятся к категории термически массивных тел, сопровождается формированием значительного перепада температур ∆T по толщине заготовки, в результате чего возникают температурные напряжения (σ), пропорциональны перепаду температур [1]

σ=β∙Е∙∆TA,                                               (1)

и если эти напряжения превосходят допустимые, то это приводит к разрушению металла (трещинам) и браку (σ – напряжение, Н/(мм2); Е – модуль упругости материала, Н/(мм2); β – коэффициент линейного расширения, К-1; ∆T - перепад температур между поверхностью и центром заготовки, К; A – безразмерный коэффициент, зависящий от формы поперечного сечения. При разработке теплового режима нагрева холодной крупной заготовки ставится задача не допустить разрушение металла путем определения щадящих параметров режима. Представляет интерес, предлагаемый в этой работе упрощенный инженерный метод определения этих параметров при переходе от упругой к пластичной области.

Анализ публикаций по теме исследования. Определению параметров нагрева массивных стальных заготовок посвящен ряд работ [1,2,3,4]. В работах Н.Ю.Тайца [4] получены основные зависимости, связывающие механические свойства металла с интенсивностю подвода тепла в процессе нагрева; в работах [1,2] даются практические рекомендации по определению параметров теплового режима. В работе А.В.Лыкова [3] рассматриваются различные математические методы расчета температурного поля, как аналитические, так и численные. В настоящей работе получил развитие инженерный метод расчета температурного поля для области перехода от упругого к пластичному состоянию металла.

Формулировка целей статьи. В имеющихся публикациях отсутствует анализ изменения температурного поля массивных стальных заготовок в период перехода от упругой к пластической области. В настоящей статье поставлена цель разработать такой анализ, а также предложить способ определения температурного поля заготовки упрощенным инженерным методом.

Основная часть. В начальном периоде – до достижения пластичности – планируется допустимый перепад температур

∆Tдоп=А∙σдопβ∙Е, К                                          (2)

по допустимому значению напряжений σдоп, и допустимая плотность теплового потока

qдоп=2∙λ∙∆Tдопr0, Втм2,                                   (3)

где λ -  коэффициент теплопроводности стали, Вт/(м·К), r0 – расчетная толщина заготовки, м. На конкретной нагревательной печи существует некоторая максимальная плотность теплового потока qmax, определяемая максимально возможной тепловой мощностью печи. Если qдоп>qmax, то температурные напряжения не опасны для металла. Если qдоп<qmax, то требуется дополнительный начальный период нагрева до достижения в центре заготовки (Tц)температуры начала пластичности (Tпласт), т.е. требуется «щадящий» нагрев. В таких случаях планируется режим нагрева, состоящий из, например, трех периодов:

1-й период – нагрев при граничных условиях II рода

-λdTdr|r=r0=qдоп=const                                   (4)

до Tц=Tпласт;

2-й период – нагрев при граничных условиях II рода

-λdTdr|r=r0=qmax=const                                     (5)

до достижения конечного значения температуры печи Tпеч=Tпеч.к.

3-й период – нагрев при граничных условиях III рода

-λdTdr|r=r0=Спр∙Tпеч.к4-Tп4, Tпеч.к=const                  (6)

до достижения конечного температурного состояния заготовки.

Постановка задачи для решения инженерным методом может быть сформулирована следующим образом. Задаются форма и размер заготовки, механические и теплофизические свойства стали, начальная температура металла, конечное температурное состояние в виде температур на поверхности (Tп.к.) и в центре (Tц.к.) заготовки. В процессе расчета требуется определить время нагрева как сумму продолжительности трех периодов.

Схема тепловой диаграммы процесса нагрева представлена на рис. 1 в виде изменения во времени характерных температур заготовки (центра Tц, поверхности Tп, среднемассовой T), температуры печи Tпеч, а также плотности теплового потока q. Первый период нагрева массивного тела начинается с инерционного участка

τ1'=r02k∙a1,                                                       (7)

в течение которого тепловой поток достигает центра, и считается, что температура центра остается неизменной, а скорость нагрева поверхности уменьшается. (k – коэффициент формы, a1 - коэффициент температуропроводности при T1, м2/с). После инерционного участка в регулярном режиме температуры изменяются линейно со скоростью Сн1, пропорциональной допустимому тепловому потоку qдоп:

dTdτ≡Сн1= k1∙qдопr0∙ρ∙c,                                         (8)

а перепад температур ∆T, пропорциональный тепловому потоку qдоп, остается постоянным. (c – удельная теплоемкость, Дж/(кг·К); ρ – плотность, кг/м3;  k1 – коэффициент материальной нагрузки, зависящий от формы поперечного сечения заготовки),

Продолжительность первого периода τ1-2 по инженерному методу тепловой диаграммы определяется из уравнения теплового баланса [2]

qдоп∙F∙τ1-2=G∙cT2-T1,                                  (9)

откуда

τ1-2=G∙cF∙qдопT2-T1,                                      (10)

или

τ1-2=r0∙ρ∙c k1∙qдопT2-T1,                                   (11)

где G – масса заготовки, кг; F – поверхность нагрева, м2; T1,T2 – среднемассовые температуры заготовки в начале и конце периода, К,

T2=Tц2+∆T2k3,                                                  (12)

или

T2=Tпласт+∆Tдопk3,                                              (13)

где k3 – коэффициент усреднения температуры, зависящий от формы поперечного сечения заготовки.

Второй период начинается с второго инерционного участка

τ2'=r02k∙a2,                                                     (14)

в течение которого температура центра увеличивается со скоростью Сн1, пропорциональной qдоп, среднемассовая температура увеличивается со скоростью Сн2, пропорциональной qmax

Сн2= k1∙qmaxr0∙ρ∙c,                                                (15)

а температура поверхности увеличивается с уменьшающейся скоростью. В течение второго инерционного участка по сечению заготовки формируется перепад температур, пропорциональный qmax. В начале второго периода температура печи скачкообразно изменяется от значения, соответствующего qдоп

Tпеч.2=4qдопСпр+Tп24                                            (16)

до значения, соответствующего qmax

Tпеч.2'=4qmaxСпр+Tп24,                                           (17)

затем температура печи плавно увеличивается до Tпеч.к. Это происходит в течении периода τ2-3 при постоянном тепловом потоке qmax, а температура поверхности заготовки достигает значения, определяемого из уравнения лучистого теплообмена

Tп3=4Tпеч.к4-qmaxСпр.                                         (18)

В конце второго инерционного участка температура поверхности должна повыситься до значения, определяемого из выражения

Tп3'=Tц3'+∆T3',                                                (19)

где

Tц3'=Tц2+τ2'∙Сн1,                                             (20)

∆T3'=qmax∙r02∙λ3'.                                                 (21)

Если Tп3>Tп3', то τ2-3>τ2', и определение продолжительности второго периода производиться так же, как первого. Если Tп3<Tп3', то τ2-3<τ2', т.е. второй перепад заканчивается раньше, чем второй инерционный участок. Для определения τ2-3 предлагается способ, который приводится ниже.

А.В.Лыков [3] предложил решение для начального участка в виде

∆T∆T'=4∙Foπ+Fo,                                      (22)

где значение критерия Фурье

Fo=a∙τr02                                                (23)

находится в пределах 0÷0,12.

Численным экспериментом показано, что с погрешностью не более 5% можно пренебречь вторым слагаемым в правой части, и тогда

∆T∆T'=FoFo'=ττ'.                                        (24)

Применительно к мгновенному переходу от qдоп к qmax ∆T' соответствует приращению перепада температур по сечению заготовки за счет увеличения теплового потока в конце второго инерционного участка δT3' (рисунок 1), а ∆T – приращению перепада температур δT3. Таким образом, продолжительность второго периода может быть определена из системы уравнений

δT3δT3'=τ2-3τ2'δT3=Tп3-Tп2+Сн1∙τ2-3                        (25)

Приращение δT3' определяется как разница перепадов температур, соответствующих тепловым потокам qmax и qдоп

δT3'=∆T3'-∆T2.                                            (26)

Среднемассовая температура заготовки в конце периода qmax=const определяется по скорости нагрева Сн2

T3=T2+Сн2∙τ2-3,                                     (27)

а температура в центре – по скорости Сн1

Tц3=Tц2+Сн1∙τ2-3.                                        (28)

Рисунок 1 – Схема теплового режима

Продолжительность третьего периода определяется по методу тепловой диаграммы

τ3-4=r0∙ρ∙c k1∙qT4-T3,                                       (29)

где

q=qmax-qкlnqmaxqк,                                                   (30)

а

qк=k2∙λ∙∆Tкr0.                                                  (31)

На рисунке 2 представлены результаты разработки теплового режима нагрева стальной цилиндрической заготовки диаметром 0,8м с ограничением скорости нагрева по температурным напряжениям с применением инженерного метода. На рисунке 3 приведен режим, разработанный численным методом конечных разностей (неявная схема). Сравнение методов показывает высокую сходимость.

Рисунок 2 – Режим нагрева, рассчитанный по инженерному методу

Рисунок 3 – Режим нагрева, разработанный численным методом

Таким образом, в работе предложен инженерный метод тепловой диаграммы для разработки режима нагрева массивной стальной заготовки с ограничениями по температурным напряжениям, а также сделан анализ динамики нагрева при мгновенном увеличении теплового потока. Применение метода дает возможность исключить брак по нагреву, а также провести процесс нагрева с минимальными энергетическими затратами.

Список литературы

1. Кривандин В.А. Теплотехника металлургического производства.Т.1. Теоретические основы/ В.А. Кривандин, В.А. Арутюнов, В.В. Белоусов. – М.: «МИСИС», 2002. - 608с.

2. Розенгарт Ю.И. Теплообмен и тепловые режимы в промышленных печах/ Ю.И. Розенгарт, Б.Б. Потапов, В.М. Ольшанский. – К.; Донецк: Вища школа. Головное издательство, 1986. – 296с.

3.Лыков А.В. Теория теплопроводности. – М.: Высшая школа, 1967. – 600с.

4.Тайц Н.Ю. Технология нагрева стали. – М.: Металлургиздат, 1962. – 568с.