УДК 622.7

ОСОБЕННОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ СИЛЬВИНИТОВЫХ РУД

Самойлик В. Г., профессор каф. ОПИ ГОУВПО «ДОННТУ» к.т.н., доцент,

Романько М. А., студентка группы ОПИ-15 ГОУВПО «ДОННТУ».

эл. адрес: samoylik@donntu.org

Аннотация. В статье приведено описание технологии обогащения сильвинитовых руд. Рассмотрены особенности процесса. Описаны современные тенденции в обогащении сильвинитовых руд.

Ключевые слова: сильвинитовые руды, хлористый калий, поваренная соль, растворимость, маточный раствор.

Annotation. The article describes the sylvinite ore dressing technology. The features of the process are considered. The current trends in sylvinite ore dressing are described.

Key words: sylvinite ores, potassium chloride, table salt, solubility, mother liquor.

При обогащении калийных руд решаются такие основные задачи, как  отделение  калийсодержащих  минералов  от  других  сопутствующих минералов (галита, ангидрида, а также от так называемого «нерастворимого остатка» – глины, песчаника и т.д.) и разделение калийсодержащих сульфатов от хлоридов калия.

Отличительной особенностью калийных руд является то, что почти все входящие в них минералы хорошо растворимы в воде, вследствие чего механическое обогащение может производиться либо без применения  водной  среды  (сухое  обогащение),  либо  при  использовании  насыщенных растворов солей. При  обогащении  калийных  руд  могут  применяться  следующие методы: радиометрический, термический, гравитация, физико-химический, флотация, флотогравитация, электросепарация [1].

Остановимся более подробно на особенностях физико-химического метода обогащения.

Физико-химический метод переработки калийных солей, впервые освоенный  в  немецкой  калийной  промышленности  (1861  г.),  до  настоящего времени  широко  применяется  на  калийных  предприятиях  различных стран.

Метод обогащения основан на повышении растворимости хлористого калия в воде по мере увеличения температуры (при 0°С – 21,2 %; при 50°С – 30,1%; при 100°С – 35,9 %) при практически не изменяющейся растворимости хлористого натрия (26,3-28,2 %). В процессе обработки сильвинита оборотным маточным раствором при температуре, близкой к 110°С, в раствор переводится главным образом хлористый калий, большая часть хлористого натрия в раствор не переходит.

При охлаждении полученного горячего раствора хлористый калий выпадает в осадок, который отделяется от жидкой фазы и направляется на сушку. Маточный раствор разбавляется водой и возвращается на растворение. Технологическая схема обогащения сильвинитовых руд представлена на рис. 1.

На растворение направляют руду крупностью менее 10 мм. В качестве растворителя используют маточный раствор, из которых выделен хлористый кальций. Нагрев маточного раствора осуществляется в теплообменниках, а руда нагревается за счет теплообмена. Растворение производится в шнековых растворителях. При вращении шнека руда перемешивается и одновременно перемещается к разгрузке. Хвосты разгружаются в приёмное устройство обезвоживающего элеватора, обезвоживаются и поступают на фильтрование.

Растворение с получением насыщенных щелоков осуществляется в полупротивоточном режиме.

Сгущение глинистых шламов

Растворяющий щелок

Подогрев

Сильвинитовая  руда

Насыщенный щелок

Растворение 2

Хвосты

Осаждение солевых шламов

Вода

Солевые шламы

ПАА

Вакуум-кристаллизация

Кристаллы

Пульпа

Слив

Сгущение

Сушка

Фильтрат

Фильтрование

Кек

Концентрат KCl

Растворение 1

Руда

Галитовые хвосты в отвал

Фильтрат в процесс

Фильтрование

Глинистые шламы

Чистый щелок

На противоточную промывку шламов

Конденсат

Рис. 1. Технологическая схема обогащения сильвинитовых руд

Схема движения руды и выщелачивающего раствора приведена на рис. 2.

Сильвинитовая руда

Р-1

Р-2

Выщелоченная руда

Растворяющий щелок

Насыщенный щелок

Рис. 2. Схема движения руды и растворителя в шнековых растворителях

(Р-1 и Р-2) при противоточном методе растворения

Для предотвращения потерь со шламами тонких зёрен руды используется операция осаждения (сгущения) солевых шламов и возврата их в начало процесса. Нерастворимые минералы, механическим путём попавшие в щелок после растворения руды, выводятся из процесса при сгущении с добавлением полиакриламида для увеличения скорости осаждения шламов. Снижение потерь ценного компонента со шламами достигают их обработкой в узле противоточной промывки.

Селективное выделение из раствора хлористого калия производится методом вакуум-кристаллизации с использованием различий в растворимости при различных температурах солей натрия и калия.

На современных калийных предприятиях кристаллизацию производят в многоступенчатых вакуум-кристаллизационных установках с рекуперацией тепла растворного пара. Непрерывнодействующие многоступенчатые вакуум-кристаллизационные установки обеспечивают возможность рекуперации 40-70% тепла, затраченного на нагрев щелоков при выщелачивании руды. Рекуперация тепла осуществляется путем нагревания маточных щелоков растворным паром в поверхностных конденсаторах или конденсаторах смешения. Скорость охлаждения и перепад температур при ступенчатой кристаллизации значительно снижаются, что способствует увеличению размеров кристаллов.

После вакуум-кристаллизации хлористый калий отделяется от охлажденного раствора отстаиванием и фильтрацией. Сушка влажного хлористого калия производится в барабанных сушильных установках, печах кипящего слоя или трубах-сушилках.

Хлористый калий, полученный из сильвинита этим методом, содержит около 96-97 % KCl и 3-4 % NaCl. Извлечение KCl в концентрат составляет 90-95%.

Список литературы

# 1. Брагина В.И., Брагин В.И. Технология обогащения полезных ископаемых. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. – 380 с.

2. Самойлик В.Г. Специальные и комбинированные методы обогащения полезных ископаемых: учебное пособие / Самойлик В. Г. - Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2015.- 164 с.